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TECHNICAL DATA 

COATED FRONTLIT 510G (M/G)

	Item 
	Unit 
	Value 
	Test Method 

	Base Fabric 
	Denier 
	1000DX1000D
	(High tenacity yarn)

100%PES

	Construction
	Weaving/inch 
	18x18
	/

	Weight of fabric 
	Gsm/m2 
	157±10
	DIN53352 BS3424
Method5B

	Weight of PVC 
	Gsm/m2 
	353±10
	DIN53352 BS3424
Method5B

	Total weight
	Gsm/m2
	510±20
	DIN53352 BS3424
Method5A

	Thickness
	mm 
	0.42±0.02
	DIN EN ISO 2286-3

	Width 
	cm 
	Up to 510
	/

	Tensile Strength
	N/5cm 
	Warp
	2300
	DIN53352 BS3424

	
	
	Weft
	1900
	

	Tearing Strength
	N
	Warp
	240
	DIN53356 BS3424

	
	
	Weft
	200
	

	Adhesion
	N/5CM
	80
	DIN53357 BS3425
Method9B

	Temperature Resistance
	℃
	－20～70
	DIN53357 BS3425
Method10

	Lacquering
	None

	Flammability
	Can be apply for: B1, B2, M2, NFPA701 etc.

	LOW CADMIUM & HEAVY METALS
	We can be applied for : Cadmium free (EN71-3) or Reach Compliance

	Conclusions and 
Announcements 
	 
Remarks : ‘G’ represents Glossy surface, “M” represents Matte surface, Glossy or Matte could be made as requirements


