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TECHNICAL DATA
LAMINATED FRONTLIT 300 GSM
	Item 
	Unit 
	Value 
	Test Method 

	Base Fabric 
	Denier 
	840DX840D
	(High tenacity yarn)

100%PES

	Construction
	Weaving/inch 
	9x9
	/

	Weight of fabric 
	Gsm/m2 
	75±5
	DIN53352 BS3424
Method5B

	Weight of PVC 
	Gsm/m2 
	225±5
	DIN53352 BS3424
Method5B

	Total weight
	Gsm/m2
	300±10
	DIN53352 BS3424
Method5A

	Thickness
	mm 
	0.28±0.02
	DIN EN ISO 2286-3

	Width 
	cm 
	Up to 510
	/

	Tensile Strength
	N/5cm 
	Warp
	1300
	DIN53352 BS3424

	
	
	Weft
	1100
	

	Tearing Strength
	N
	Warp
	125
	DIN53356 BS3424

	
	
	Weft
	100
	

	Adhesion
	N/5CM
	60
	DIN53357 BS3425
Method9B

	Temperature Resistance
	℃
	－20～70
	DIN53357 BS3425
Method10

	Lacquering
	None

	Flammability
	We can achieve: B1, B2, NFPA701, etc.

	LOW CADMIUM & HEAVY METALS
	We can be applied for : Cadmium free (EN71-3) or Reach Compliance

	 


