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TECHNICAL DATA
	Description of commodity:   coated mesh 1000D*1000D 12*12 without liner

	ITEM
	DATA
	UNIT
	TEST METHOD

	Fabric
	High tenacity yarns

100% PES (1000D)
	
	DIN EN ISO2060

	Construction
	Weaving  12*12
	inch
	DIN60001

	Total weight
	270
	g/sq.m
	DIN53352 BS3424 method5A

	Weight of fabric
	115
	g/sq.m
	DIN53352 BS3424 method5B

	Weight of PVC
	155
	g/sq.m
	DIN53352 BS3424 method5B

	Tensile strength
	Warp：1500
	N/5cm
	DIN53354 BS3424 method6A

	
	Weft：1300
	
	

	Tearing strength
	Warp：300
	N
	DIN53356 BS3424 method 7A

	
	Weft：200
	
	

	Adhesion
	80
	N/5cm
	DIN53357 BS3425 method9B

	Suitable temperature
	-20 ------+70
	Ĉ
	DIN 53372 BS3424 method10

	Air Permeability
	MM/S
	2649
	GB/T 2410-2008

	Flame retardancy
	CAN BE WITH M2,B1,B2

	Aperture Ratio
	45%
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