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TECHNICAL DATA
COATED MESH WITH LINER

	Item 
	Unit 
	Value 
	Test Method 

	Base Fabric 
	Denier 
	1000DX1000D
	(High tenacity yarn)

100%PES

	Construction
	Weaving/inch 
	12X12
	/

	Weight of MESH
	Gsm/m2 
	270 +/- 20
	DIN53352 BS3424
Method5B

	Weight of pvc liner
	Gsm/m2 
	100
	DIN53352 BS3424
Method5B

	Total weight
	Gsm/m2
	370 +/- 20
	DIN53352 BS3424
Method5A

	Width 
	cm 
	Up to 320
	/

	Tensile Strength
	N/5cm 
	Warp
	1500
	DIN53352 BS3424

	
	
	Weft
	1300
	

	Tearing Strength
	N
	Warp
	300
	DIN53356 BS3424

	
	
	Weft
	225
	

	Air permeability
	mm/s
	2649
	GB/T 2410-2008

	Light transmission
	/
	37%
	GB/T 5453-1997

	Temperature Resistance
	℃
	－20～70
	DIN53357 BS3425
Method10

	Lacquering
	None

	Flammability
	Can be apply for: B1, B2, M2, NFPA701, DIN75200, etc.

	LOW CADMIUM & HEAVY METALS
	We can be applied for : Cadmium free (EN71-3) or Reach Compliance

	Conclusions and 
Announcements 
	The technical data on this page is calculated on average, and ±5% tolerance is acceptable


