Title: Standard Vinyl SA 280 matt
Subject: Universal, permanently adhesive vinyl film for signs and advertising mediaStandard Vinyl is a matt finished, monomeric PVC film with a permanent adhesive for printing with aqueous inks. It is suitable for adhesion to flat and smooth surfaces. It is theref
Author: SIHL GmbH
Last saved by: Agnieszka Mikolas
Company: Atrium CP
Keywords: SIHL, 3635, Standard Vinyl SA 280 matt

SIGNAGE /
SIGNPOSTS 

STANDARD	VINYL	SA	280	MATT 

matt 3635, 145 µm

Uniwersalna, trwale samoprzylepna folia winylowa do znakowania i reklamy.

Standard Vinyl to matowa, monomeryczna folia PVC z trwałym klejem do nadruku farbami wodnymi. Nadaje się do przyczepności na płaskich i gładkich powierzchniach. Jest to więc optymalne rozwiązanie do produkcji aplikacji POS i innych wewnętrznych zastosowań wyświetlaczy i znaków. Dzięki wodoodpornej powłoce, folia ta nadaje się również do krótkotrwałych zastosowań zewnętrznych w przypadku drukowania farbami pigmentowymi. Wydruki wyróżniają się wysokim nasyceniem kolorów, a szybkie schnięcie zapewnia bezproblemowy i wydajny proces drukowania.

Cechy: 
•	Doskonałe odwzorowanie kolorów
•	Szybkie suszenie
•	Odporny na bryzgoszczelne wydruki do krótkoterminowych zastosowań zewnętrznych
•	Trwały klej na bazie wody.

Wskazówki
Przetwarzanie i przechowywanie powinno odbywać się w klimacie o temperaturze od 35 do 65% przy wilgotności względnej w temperaturze od 10° do 25° C. Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu (pudełku kartonowym i worku PE). Materiał należy przechowywać w uchwytach do zawieszania skrzynki. Optymalne rezultaty drukowania można uzyskać w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy. Zawsze zaleca się używanie rękawic bawełnianych podczas obróbki materiałów powlekanych InkJet w celu uniknięcia odcisków palców.

Dane techniczne

Technologie

Właściwości

Name | Wartość | Normy
Warunki testowe | 23°C / 50% R.F. |
Waga [g/m²] | 290 | ISO 536
Ciężar (bez materiału podkładowego/lepkiego)  [g/m²] | 155 | ISO 536
Grubość(film) [µm] | 280 | ISO 4593
Grubość (film bez warstwy wewnętrznej / kleju) [µm] | 145 | 4593
wartość pH | 14 | DIN 53124
Wytrzymałość na przyczepność przy V2A (24h) [N/25mm] | 5-6 | FTM 1
ISO Janość [%] | 100 | ISO 2470-1

08.01.2018	Page 1/1

The values stated above are only for orientation. Before using our print media please check its compatibility for your printer and the intended application. We cannot be held responsible for any mistakes resulting from technically modified printers and/ or inks. Product design changes to our products technical developments may be carried out without prior notice.