Title: Poster Paper Pro 200 Matt
Subject: Matt poster paper with high stiffness for outdoor and indoor applications This multi-coated, weatherproof paper with high wet-strength and a matt finish is suitable for printing with solvent, latex and UV-curing inks. Prints impress with a homogeneous pri
Author: SIHL GmbH
Last saved by: Agnieszka Mikolas
Company: Atrium CP
Keywords: SIHL, 3672, Poster Paper Pro 200 Matt

PLACARDS / POSTERS 

POSTER	PAPER	PRO	200	MATT 

matt 3672, 200 g/m^2

Matowy papier plakatowy o wysokiej sztywności do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

Ten wielowarstwowy, odporny na działanie czynników atmosferycznych papier o wysokiej wytrzymałości i matowym wykończeniu nadaje się do druku farbami rozpuszczalnikowymi, lateksowymi i UV. Wydruki imponują jednorodnym obrazem drukowanym i dobrą odpornością na zarysowania. Papier plakatowy Pro kwalifikuje się do zastosowania w zewnętrznej tekturze reklamowej. Ciężar 200 g/m² zapewnia materiałowi wysoką nieprzezroczystość i sztywność, a tym samym umożliwia optymalne prowadzenie.

Cechy
•	Jednorodny obraz wydrukowany 
•	Powierzchnia wodoodporna 
•	Wysoka sztywność

Wskazówki

•	Prosimy zwrócić uwagę podczas drukowania dowolną drukarką HP Latex serii 300, aby drukować rolkę na rolkę!
•	Ilość farby należy dopasować do papieru. Proszę zmniejszyć pojedyncze kolory cyjan, magenta, żółty i czarny (ograniczenia dotyczące tuszu) oraz zmniejszyć maksymalną ilość atramentu (tusz). Pomoże to obniżyć koszty farb drukarskich i poprawić wydajność suszenia.
•	Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta drukarki i tuszu. Temperatura podgrzewania i suszenia powinna być wcześniej sprawdzona, aby upewnić się, że uzyskano pożądany efekt
•	W celu zachowania wysokiej jakości papieru należy go przechowywać i przetwarzać w klimacie o wilgotności względnej 30-65 % i temperaturze 10-30°C (50-86°F). Hartowanie lateksowe / IR
•	Atrament nie jest w pełni wodoodporny.

Dane techniczne

Technologie

Właściwości

Name | Wartość | Normy
Waga [g/m²] | 200 | ISO 536
Grubość (total) [µm] | 220 | ISO 534
Nieprzejrzystość [%] | >98 | ISO 2471
Błysk (85°) | 18 | ISO 2813

Chromatyczność (D50/2°) M0

L* 93.0 / a* 1.4 / b*
-6.8

ISO 13655, M0

08.01.2018	Page 1/1

The values stated above are only for orientation. Before using our print media please check its compatibility for your printer and the intended application. We cannot be held responsible for any mistakes resulting from technically modified printers and/ or inks. Product design changes to our products technical developments may be carried out without prior notice.